| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔帘 | 1.颜色:可选 2.成分：100%聚酯纤维。 2.符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），并提供质量检测报告。 3.克重：≥230g/㎡。 4.甲醛含量：<20mg/kg，并提供质量检测报告。 5.PH值：4.0-9.0，并提供质量检测报告。 6.耐皂洗色牢度：符合≥4级 7.耐水洗色牢度：符合≥4级 8.耐干摩擦色牢度：符合≥4-5级 9.耐湿摩擦色牢度：符合≥4-5级 10.可分解致癌芳香胺染料：未检出，并提供质量检测报告。 11.抗菌性能：检测标准 GB/T20944.2-2007 抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90% 白色念珠菌≥90%铜绿假干细胞杆菌≥90%肺炎克雷伯氏菌90%。大肠杆菌≥70%。 12.去污性：4级以上 13.耐磨性能：大于9400转 14.起球性：4级 15.遮光功能：半遮光，上部有网状通风孔，透气性良好。 16.面料柔软，垂感好，清洗不变形，不掉色，无布料破损等情况。 17.阻燃标准：水洗60次后检测符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 B1级及以上，符合GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》、GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》，防火阻燃，遇火卷缩，炭化，不溶滴，遇明火滞燃自熄，不延烧，燃烧时无黑烟，无毒性，无刺激性气味；经多次洗涤仍保持阻燃性能永久不失效，并提供所投产品阻燃检测报告。 18.安装包含挂钩、滑轮、阻燃布带等配件。 19.工艺要求：褶皱倍数统一按1:2.0倍制作，包边(两侧包边3公分，底部包边10公分，韩折及打孔布带10公分，叉勾布带8公分，落地离地5公分，布带叉钩采用104特A级，韩折挂钩POM塑料调节钩,做工精细，扎绉均匀。 |  |
| 2 | 隔帘轨道 | - 1.材质：铝合金 2.符合GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》检测标准，并提供质量检测报告。 - 3.规格：壁厚1.5mm，承重性：轨道承重≥10kg/m无明显变化；滑轮承重≥10kg；封口称重≥20kg - 4.抗拉强度Rm：≥160N/m㎡ - 5.规定非比例延伸强度Rp0.2:≥110N/m㎡ - 6.断后伸长率A50mm:≥8% - 7.弯曲度：≤0.1mm - 8.质量：挂钩材质为优质镀锌不锈钢，不褪色，不生锈。滑轮材质为优质塑钢，超静音设计。轨道表面光滑，不准许有裂纹、腐蚀斑点存在。 |  |
| - 单价合计： |  |  |  |