| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | - 1.颜色：可选 - 2.材质：高精密面料。 - 3.成分：100%聚酯纤维。 4.遮光率≥95%。 - 5.符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010 B类或A类），并提供质量检测报告。 - 6.克重：≥260g/㎡。 7.甲醛含量：＜300mg/kg，并提供质量检测报告。 8.PH值：4.0-9.0，并提供质量检测报告。 9.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg，并提供质量检测报告。 10.遮光功能：半遮光，透气性良好。 11.面料柔软，垂感好，清洗不变形，不掉色，无布料破损等情况。 - 12.阻燃标准：水洗60次后检测符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 B1级及以上，符合GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》、GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》，防火阻燃，遇火卷缩，炭化，不溶滴，遇明火滞燃自熄，不延烧，燃烧时无黑烟，无毒性，无刺激性气味；经多次洗涤仍保持阻燃性能永久不失效，并提供所投产品阻燃检测报告。 13.安装包含挂钩、滑轮、阻燃布带等配件。 - 14.工艺要求：褶皱倍数统一按1:2.0倍制作，包边(两侧包边3公分，底部包边10公分，布带10公分，落地离地5公分，布带叉钩采用POM塑料调节钩，挂钩为104特A级),做工精细，扎绉均匀，1米内≥6个孔。 |  |
| 2 | 纱帘 | 1.颜色：可选 2.成分：100%聚酯纤维 3.遮光率≥50%。 4.克重：≥80g/㎡。 - 5.符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），并提供质量检测报告。 6.甲醛含量：＜300mg/kg，并提供质量检测报告。 7.PH值：4.0-9.0，并提供质量检测报告。 8.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg，并提供质量检测报告。 9.干/水洗尺寸变化率：-3.0～+2.0 10.阻燃标准：水洗60次后检测符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验,燃烧性能达到阻燃 1 级(织物 耐水洗 60 次).经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15 , 产烟毒性等级不低于 ZA2 级.经多次洗涤仍保持阻燃性能永久不失效，并提供所投产品阻燃检测报告。 11.安装包含挂钩、滑轮、阻燃布带、轨道、罗马杆配件。 12.工艺要求：褶皱倍数统一按1:2.0倍制作，包边(两侧包边3公分，底部包边10公分，布带10公分，落地离地5公分，布带叉钩采用POM塑料调节钩，挂钩为104特A；),做工精细，扎绉均匀，1米内≥6个孔。 |  |
| 3 | 百叶窗 | - 颜色：可选； 2.材质：高分子PVC - 3.叶片宽度：10-50mm之间 |  |
| 4 | 柔纱帘 | - 颜色：可选； - 材质：聚酯涤纶/麻/尼龙，两层面料 3.甲醛含量：＜300mg/kg，并提供质量检测报告。 4.PH值：4.0-9.0，并提供质量检测报告。 5.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg，并提供质量检测报告。 6.阻燃标准：水洗60次后检测符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验,燃烧性能达到阻燃 1 级(织物 耐水洗 60 次).经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15 , 产烟毒性等级不低于 ZA2 级.经多次洗涤仍保持阻燃性能永久不失效，并提供所投产品阻燃检测报告。 |  |
| 5 | 罗马杆 | - 颜色：可选 - 材质：铝合金 - 符合GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》检测标准，并提供质量检测报告。 - 规格：壁厚2.0mm±0.45mm,直径为≥27mm,罗马杆支架为铝合金材质，克重≥44g/个。 - 质量：外表烤漆，装饰头为A级塑胶，表面抛光、造型简洁美观，不易变形、经久耐用，装配牢固。 |  |
| 6 | 隔帘 | 1.颜色:可选 2.成分：100%聚酯纤维。 2.符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），并提供质量检测报告。 3.克重：≥230g/㎡ 4.甲醛含量：＜300mg/kg，并提供质量检测报告。 5.PH值：4.0-9.0，并提供质量检测报告。 6.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg，并提供质量检测报告。 7.遮光功能：半遮光，上部有网状通风孔，透气性良好。 8.面料柔软，垂感好，清洗不变形，不掉色，无布料破损等情况。 9.阻燃标准：水洗60次后检测符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 B1级及以上，符合GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》、GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》，防火阻燃，遇火卷缩，炭化，不溶滴，遇明火滞燃自熄，不延烧，燃烧时无黑烟，无毒性，无刺激性气味；经多次洗涤仍保持阻燃性能永久不失效，并提供所投产品阻燃检测报告。 10.安装包含挂钩、滑轮、阻燃布带等配件。 11.工艺要求：褶皱倍数统一按1:2.0倍制作，包边(两侧包边3公分，底部包边10公分，布带10公分，落地离地5公分，布带叉钩采用POM塑料调节钩，挂钩为104特A级),做工精细，扎绉均匀。 |  |
| 7 | 隔帘轨道 | - 1.材质：铝合金 2.符合GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》检测标准，并提供质量检测报告。 - 规格：壁厚1.5mm，可随意折弯，承重力≥60公斤。 - 轨道内置1.2mm纳米隔音条，消音顺滑，减少滑轮与轨道间的摩擦； - 5.质量：挂钩材质为优质镀锌不锈钢，不褪色，不生锈。滑轮材质为优质塑钢，超静音设计。轨道表面光滑，不准许有裂纹、腐蚀斑点存在。 |  |
| - 单价合计： |  |  |  |